**Přehled látek Capisco Puls 8010**

**KATEGORIE 1**

1. **Cura (Gabriel)**

Cura je dvoubarevná tkanina vyrobená ze 100% recyklovaného polyesteru. Má matnou, mírně nepravidelnou a přirozeně vypadající strukturu, kde tmavá, podkladová šedá vlákna vytvářejí nenápadný, ale živý melanžový efekt. Díky vysoké odolnosti a elasticitě a měkkému, objemnému dotyku je Cura vhodná pro kancelářský i obývací nábytek.

* Složení: 100% recyklovaný polyester
* Hmotnost: 420 g/lm
* Odolnost proti oděru: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
* Hořlavost: BS EN 1021: 1-2, BS 5852 0&1, CA TB 117-2013, ASTM E 84 třída I.
* Světlostálost: 5-8 (EN ISO 105 - B02)
* Odolnost proti otěru: 4-5/4-5 (mokrý/suchý) (EN ISO 105X12)
* Žmolkování: Vlhkost a odolnost proti žmolkování: 4-5 (EN ISO 12945-2)
* Fakta o životním prostředí: Ekoznačka EU, Oeko-Tex® Standard 100, Neobsahuje žádné chemikálie zpomalující hoření, společnost certifikovaná podle ISO 14001.



1. **Xtreme (Camira)**

Xtreme je krepová tkanina vyrobená ze 100% recyklovaného polyesteru, která se vyznačuje výjimečnou nehořlavostí Euro. Díky mimořádné pružnosti a struktuře má nepravidelný, lesklý povrch.

* Složení: 100% recyklovaný polyester po spotřebě
* Hmotnost: 310 g/m²
* Odolnost proti oděru: Odolnost proti oděru: >100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
* Hořlavost: BS EN 1021: 1-2 (cigarety a zápalky), BS 7176 Nízké a střední nebezpečí, BS 5852 oddíl 4 Crib 5, DIN 4102 B1, UNI 9175 třída 1 IM, NF D 60-013
* Světlostálost: 6 (EN ISO 105 - B02: 2013)
* Odolnost proti otěru: 4/4 (mokrý/suchý) (EN ISO 105X12)
* Žmolkování: Vlhkost a odolnost proti žmolkování: 5 (EN ISO 12945-2)
* Fakta o životním prostředí: Ekologická značka EU, Oeko-Tex® Standard 100, Indoor Advantage™ „Gold“, nekovová barviva, společnost certifikovaná podle ISO 14001.

****

**KATEGORIE 2**

1. **Select (Gabriel)**

Select je klasická vlněná tkanina s hustě tkanou reliéfní strukturou, která kombinuje vynikající měkkost, pružnost a odolnost. Její bohatá struktura s hrou světla a stínu dodává hloubku všem barvám v paletě.

* Složení: 85 % novozélandská vlna, 15 % polyamid.
* Odolnost proti oděru: 200 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
* Hořlavost: BS EN 1021: 1-2, BS 5852 0&1, BS5852 Crib 5, CA TB 117-2013, IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8/MED registration IMO.
* Světlostálost: 5-8 (EN ISO 105 - B02)
* Odolnost proti otěru: 4-5/4-5 (mokré/suché) (EN ISO 105X12)
* Žmolkování: Vlhkost: 0,5 % (na sucho, na mokro, na sucho, na sucho) 4 (EN ISO 12945-2)
* Fakta o životním prostředí: Ekoznačka EU, Oeko-Tex® Standard 100, 100% bez těžkých kovů, společnost certifikovaná podle ISO 14001.



**KATEGORIE 3**

1. **Capture (Gabriel)**

Capture je lehce plstěná a různobarevná vlněná tkanina kombinující měkkost, pružnost a pevnost. Spojuje světlé a tmavé barvy do rafinovaného melanžového vzoru v jemných nuancích, které dodávají designu bohatost a hloubku.

* Složení: 85 % novozélandská vlna, 15 % polyamid.
* Odolnost proti oděru: 200 000 Martindale (EN ISO 12947-2).
* Hořlavost: BS EN 1021: 1-2 (cigareta a zápalka), BS 5852 část 1 0,1 (cigareta a zápalka), CA TB 117-2013, třída Uno UNI 9175 třída 1 IM
* Světlostálost: 5-7 (EN ISO 105-B02)
* Odolnost proti otěru: 4-5/4-5 (mokré/suché) (EN ISO 105X12)
* Žmolkování: Vlhkost a odolnost proti žmolkování: 4-5 (EN ISO 12945-2)
* Fakta o životním prostředí: Ekoznačka EU, Oeko-Tex® Standard 100, 100% bez těžkých kovů, společnost certifikovaná podle ISO 14001.



1. **Focus (Gabriel)**

Focus je tkaná plstěná tkanina ze 100% dlouhovláknité česané vlny. Má mimořádně jemný a saténový omak v kombinaci s vysokou pevností získanou použitím vysoce kvalitní česané vlněné příze a pečlivými výrobními postupy. Kromě vysoké odolnosti se tkanina nehrudkuje a zůstává atraktivní po celou dobu bez ohledu na opotřebení.

* Složení: 100% novozélandská vlna
* Hmotnost: 660 g/lm
* Odolnost proti oděru: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
* Hořlavost: BS EN 1021: 1-2 (cigareta a zápalka), BS 5852 část 1 0,1 cigareta a zápalka, CA TB 117-2013, třída Uno UNI 9175 třída 1 I EMME, ÖNORM A33800-B1-B33825-Q1UK, AM 18 - NF D 60-013-(pouze pro tkaniny)
* Stálost na světle: 5-7 (EN ISO 105-B02)
* Odolnost proti otěru: 4-5/4-5 (mokré/suché) (EN ISO 105X12).



1. **Focus Melange (Gabriel)**

Focus Melange je tkaná plstěná tkanina ze 100% dlouhovláknité česané vlny. Má mimořádně jemný a saténový omak v kombinaci s vysokou pevností získanou použitím vysoce kvalitní česané vlněné příze a pečlivými výrobními postupy. Kromě vysoké odolnosti se tkanina nepolévá a zůstane atraktivní po celou dobu bez ohledu na opotřebení. Stejná tloušťka mezi osnovní a útkovou přízí dává harmonický a symetrický melanžový barevný výraz.

* Složení: 100% novozélandská vlna
* Hmotnost: 660 g/lm
* Odolnost proti oděru: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
* Hořlavost: BS EN 1021: 1-2 (Cigareta a zápalka), BS 5852 část 1 0.1 Cigareta a zápalka, CA TB 117-2013, třída Uno UNI 9175 třída 1 I EMME, ÖNORM A33800-B1-B33825-Q1UK
* Světlostálost: 5-7 (EN ISO 105-B02)



1. **Mainline Flax (Camira)**

Main Line Flax se vyrábí ze směsi vlny a lnu v poměru 75/25, poté se vlákna barví, aby vznikla směs barevných přízí. Příze se tkají do jednolité a křížové vazby, která vytváří tvídový vzhled a jemný nádech. Kombinace vlny a lnu také vytváří tkaninu, která je ze své podstaty nehořlavá, a to vše na přírodní bázi.

* Složení: 75 % panenské vlny, 25 % lnu
* Odolnost proti oděru: Vlna: > 50 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
* Hořlavost: BS EN 1021: 1-2 (cigarety a zápalky), BS 7176 Nízké a střední nebezpečí, BS 5852 Crib 5, CA TB 117-2013, IMO FTP Code (Part 8), UNI 9175 Classe 1 IM
* Světlostálost: 5 (EN ISO 105-B02)
* Odolnost proti otěru: 3/4 (mokré/suché) (EN ISO 105X12)
* Žmolkování: 4 (EN ISO 12945-2)
* Fakta o životním prostředí: Neobsahuje těžké kovy, certifikát ISO 14001, rychle obnovitelný a kompostovatelný.



1. **Nexus (Camira)**

Nexus je polyesterový úplet, který nabízí dvourozměrný strečový vzorek s efektem tečkované matrice.

* Složení: 100% polyester
* Odolnost proti oděru: Materiál: > 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
* Hořlavost: BS EN 1021: 1-2 (cigarety a zápalky), BS 7176 Nízké nebezpečí, UNI 9175 Třída 1 IM
* Světlostálost: 5 (EN ISO 105 - B02)
* Odolnost proti otěru: 4/4 (mokrý/suchý) (EN ISO 105X12)
* Žmolkování: Vlhkost a odolnost proti žmolkování: 4/5 (EN ISO 12945-2)
* Fakta o životním prostředí: Oeko-Tex® Standard 100, Indoor AdvantageTM „Gold“, 100% bez těžkých kovů, společnost certifikovaná podle ISO 14001.



1. **Note (Gabriel)**

Note je měkká a lesklá česaná vlna s klasickou saténovou strukturou. Její elegantní design zvýrazňuje tvar nábytku a zostřuje jeho siluetu.

* Složení: 85 % novozélandská vlna, 15 % polyamid.
* Odolnost proti oděru: 200 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
* Hořlavost: BS EN 1021: 1-2 (Cigareta a zápalka), BS 5852 0&1, BS 5852 crib 5, IMO MSC 307 (88) Annex 1 part 8, CA TB 117-2013
* Světlostálost: 5-8 (EN ISO 105 - B02)
* Odolnost proti otěru: 4/4-5 (mokrý/suchý) (EN ISO 105X12)
* Žmolkovatění: 4 (EN ISO 12945-2)
* Fakta o životním prostředí: Ekoznačka EU, Oeko-Tex® Standard 100, 100% bez těžkých kovů, společnost certifikovaná podle ISO 14001.



1. **Patina (Camira)**

Patina má vysoký obsah přírodních vláken, kombinuje vlnu a len a vytváří tak jemný pocit. Inspiraci čerpá ze Vzorů v přírodě, které nám odhaluje svou jemnou strukturou a pečlivě vyváženými barvami. Jde o navrhování s přírodou s cílem dosáhnout krásy s výkonem.

* Složení: 69 % vlna, 22 % len, 8 % polyamid, 1 % viskóza.
* Odolnost proti oděru: > 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
* Hořlavost: BS EN 1021: 1-2 (cigarety a zápalky), BS 7176 Nízké a střední nebezpečí, BS 5852 Dětská postýlka 5
* Světlostálost: 5 (EN ISO 105-B02)
* Odolnost proti otěru: 3/4 (mokré/suché) (EN ISO 105X12)
* Žmolkování: Vlhkost a odolnost proti žmolkování: 3 (EN ISO 12945-2)
* Fakta o životním prostředí: Ekoznačka EU, Indoor Advantage™ „Gold“, 100% bez těžkých kovů, společnost certifikovaná podle ISO 14001.



1. **PUxx 1 (Oniro)**

PUxx 1 je polyuretanová kůže s měkkým omakem, která se snadno čistí a dezinfikuje. Je 100% voděodolná, antibakteriální a protiplísňová a odolná vůči krvi a moči. Díky tomu, že je pevná, odolná a snadno se udržuje, je vhodná do prostředí s vysokými nároky na čištění.

* Složení: Povrchová úprava: Složení: 100% polyuretan s bavlněným/polyesterovým podkladem.
* Hmotnost: 520 g/m²
* Odolnost proti oděru: 300 000 Martindale (EN 530-2 (2010))
* Hořlavost: BS EN 1021: 1-2 (cigarety a zápalky), CA TB 117-2013, BS 5852:2006 Crib 5, IMO 2010 FTP Code Annex 1 part 8
* Světlostálost: 6-7 (EN ISO 105-B02)
* Odolnost proti otěru: 4-5/4-5 (mokré/suché) (EN ISO 105X12.2016)
* Fakta o životním prostředí: Oeko-Tex® Standard 100, 100% bez těžkých kovů a škodlivých chemikálií, společnost certifikovaná podle ISO 14001.



1. **Synergie (Camira)**

Tkanina Synergy, která je symbolem přirozené jednoduchosti, je bohatá na vlnu, je neodolatelně měkká a zároveň velmi výkonná. Jemně plstěná tkanina s krásně uvolněným potahem a nenápadnou estetikou ukazuje zajímavou barevnost této promyšlené textilie.

Složení:95 % vlna, 5 % polyamid

Hmotnost: 400 g/m2

Certifikáty:

Odolnost proti oděru: 100000 cyklů Martindale (BS-EN ISO 12947-2)

Odolnost proti žmolkování: 4 (BS-EN ISO 12945-2)

Hořlavost: cigareta (BS-EN 1021-1)

Hořlavost: zápalky (BS-EN 1021-2)

Hořlavost: (UNI 9175 třída 1IM)

Světlostálost: 5 (ISO 105-B02)

Údržba:

-Pravidelné vysávání

-Používat přípravky pro chemické čištění

-Nebělit

Vzhledem k tomu, že tkanina Synergy je složena z 95 % z přírodních vláken, vykazuje každá ze šarží odchylky v odstínu, které mohou být patrné u výrobků navazujících zakázek. Kromě toho je neodmyslitelnou vlastností všech přírodních vláken sklon k jemnému žmolkování tkaniny.



**KATEGORIE 4**

1. **Steelcut Quartet (Kvadrat)**

Steelcut Quartet je silná tkanina z česané vlny a polyamidu, vyrobená ze čtyř různobarevných přízí. Speciální vazba a její barevné kombinace odhalují hru barevné dynamiky při změně světla nebo pohledu diváka. Jako třetí člen rodiny Steelcut staví na výrazných signaturních barvách a má všestranné využití pro všechny druhy nábytku ve všech typech kancelářského prostředí.

* Složení: 90 % česaná nová vlna, 10 % polyamid.
* Hmotnost: 770 g/lm
* Odolnost proti oděru: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
* Hořlavost: BS EN 1021: 1-2 (Cigareta a zápalka, CA TB 117-2013, BS 5852 Crib 5 (s úpravou), BS 5852 část 1, BS 7176 Low Hazard, IMO FTP Code 2010 část 8, NFPA 260, UNI 9175 1IM, ÖNORM B1/Q1, AS/NZS 3837 třída 2, AS/NZS 1530.3, SN 198 898 5.3 (s úpravou).
* Světlostálost: 6-7 (EN ISO 105-B02)
* Odolnost proti otěru: 4-5/5 (mokrý/suchý) (EN ISO 105X12)
* Žmolkování: Vlhkost: 0,5 % (na sucho, na mokro) 4-5 (EN ISO 12945-2)
* Fakta o životním prostředí: Ekoznačka EU, 100% bez těžkých kovů, certifikát ISO 14001, GREENGUARD Gold

